附件1-5

新材料科技攻关专项

本专项围绕因西北楞小鳞片石墨粒度小、纯度低、成型工艺差等导致巨量小鳞片石墨资源闲置，以及石墨尾矿有用组分未充分回收、细颗粒尾矿利用率低、复合硅酸盐水泥生产中缺乏活性混合材料、园林绿化和矿山复垦等领域缺乏可用土壤等关键实际问题，通过开展相关研究，形成以西北楞小鳞片石墨为原料制备锂离子电池负极材料和石墨坩埚原料粉体产品的成套技术，实现小鳞片石墨规模化应用，以及石墨尾矿大量、高值化利用的目标；针对寒地建筑传统加固修复瓶颈问题开展高韧性超高性能混凝土建筑材料制备技术等研究，在严寒地区城市更新、市政基础设施等工程建设中推广应用。下设2个专题，3个项目榜单，总经费预算1750万元，由黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司、黑龙江省五建建筑工程有限责任公司和黑龙江省人民政府共同出资。

专题一：石墨规模化利用及尾矿回收

本专题以小鳞片石墨绿色提纯，小鳞片规模化应用，锂离子电池石墨负极材料首次库伦效率、充填密度等性能提升，石墨坩埚原料粉体产品制备，石墨尾矿异步回收、活化改性、土壤再造梯级利用等大规模高值化利用为应用场景。拟解决小鳞片石墨资源闲置，石墨尾矿有用组分未充分回收、细颗粒尾矿利用率低、复合硅酸盐水泥生产中活性混合材料及园林绿化和矿山复垦等领域可用土壤缺乏的实际关键问题。

项目榜单5.1.1 西北楞石墨规模化利用关键技术及负极材料产品研发

【需求目标】

针对石墨产业中西北楞小鳞片石墨面临的粒度小、纯度低，导致的锂离子电池负极材料首次库伦效率低、充填密度低、循环性能差等问题，开展锂离子电池石墨负极材料产品研发应用。针对小鳞片石墨面临的成型工艺性差问题，开展石墨坩埚原料粉体产品的研发应用。形成以西北楞小鳞片石墨为原料制备锂离子电池负极材料和石墨坩埚原料粉体产品的成套技术，实现小鳞片石墨规模化应用。

【研究内容】

1.小鳞片石墨提纯方法研究。以精选后的小鳞片石墨为原料，开展高纯度小鳞片石墨制备研究，形成绿色环保的物理或化学提纯技术。

2.小鳞片石墨填充密度提高工艺研究。以小鳞片石墨为原料，开展高填充密度石墨粉体材料制备研究，形成解决小粒径石墨填充密度低共性问题的技术方案。

3.石墨负极材料研发关键技术研究。以高填充密度石墨前驱体为原料，开展高首次库伦效率和循环稳定性的锂离子负极材料制备研究。

4.坩埚原料粉体成型工艺性能研究。以精选后的小鳞片石墨为原料，开展粉体的表面改性对粉体成型工艺性能影响研究，形成小鳞片石墨制备坩埚原料粉体制备新方法。

5.西北楞石墨规模化利用成套技术。形成以西北楞小鳞片石墨为原料制备锂离子电池负极材料和石墨坩埚粉体原料的成套技术，实现小鳞片石墨规模化应用技术方案。

【考核指标】

1.项目开发的负极材料具体技术指标如下：

（1）石墨的纯度：≥99.95%，铁≤30ppm，硅≤30ppm，氟离子≤10ppm，氯离子≤80ppm，硝酸根离子≤80ppm；

（2）粉体压实密度：≥1.60g/cm3；

（3）比容量：≥345mAh/g；

（4）首次效率：≥93%；

（5）循环性能：1000次≥85%。

（6）形成针对西北楞小鳞片石墨制备锂离子电池负极10万吨/年规模化利用的成套技术。

2.项目开发的石墨坩埚原料粉体具体技术指标：

（1）粒度d50>147μm；

（2）含碳量>85wt.%。

3.成果包括：发表相关学术论文，申请发明专利3项（含提纯方面1项）。

【对揭榜方要求】

1.揭榜团队有较强的锂电池负极材料研发能力、良好的科研条件、稳定的人员队伍。无学术道德和社会失信行为。

2.揭榜团队所在单位应为具有独立法人资格。

3.具有锂离子电池碳负极材料领域研究工作基础，有相关技术开发合同或案例证明的团队优先考虑。

项目总预算：600万元

实施周期：3年

联系人：高新技术处 肖卓慧，电话0451-82628379；黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 单世君，电话18145151989。

项目榜单5.1.2 石墨尾矿异步回收-活化改性-土壤再造梯级利用技术集成与示范

【需求目标】

针对石墨产业中石墨尾矿有用矿物未充分回收、细颗粒石墨尾矿利用率低、复合硅酸盐水泥生产中缺乏活性混合材料、园林绿化和矿山复垦等领域缺乏可用土壤等关键实际问题，开展石墨尾矿异步回收-活化改性-土壤再造梯级利用技术集成与示范研发应用，实现石墨尾矿大量、高值化利用的目标。

【研究内容】

1.石墨尾矿异步回收石墨和绢云母研究。研究鳞片状石墨尾矿富集、浮选、回收方法，探究异步回收石墨和绢云母步骤及影响因素，确定最佳优选条件。

2.石墨尾矿活性及制备复合硅酸盐水泥研究。研究石墨尾矿中活性组分的含量和分布规律，探索石墨尾矿活化机制；利用石墨尾矿作为活性混合材料制备新型复合硅酸盐水泥。

3.石墨尾矿土壤化多手段协同改良技术研究。选用多方法联合改良技术进行石墨尾矿改良，分析改良后石墨尾矿基质土元素适配性，优化改良剂配比，构建满足植物生长的石墨尾矿基矿山复垦土。

4.石墨尾矿梯级利用技术集成与工程示范。形成“石墨尾矿梯级回收+活性混合材料+土壤化生态利用”多产业深度融合协同高质梯级利用、大宗固废协同处置技术方案，选择1处典型的石墨尾矿堆存场地，开展石墨尾矿梯级利用现场验证及工程示范，总结经验，推广应用。

【考核指标】

1.尾矿回收后，尾矿中石墨回收率≥65%，尾矿中绢云母回收率≥75%。

2.制成复合硅酸盐水泥中石墨尾矿活性材料掺量≥30%，其它指标满足GB175-2007《通用硅酸盐水泥》中关于复合硅酸盐水泥的要求。

3.研发新型石墨尾矿基质土多方法联合改良剂1-2种，改良后形成尾矿体积占比不低于80%且满足TD/T 1036-2013《土地复垦质量控制标准》的石墨尾矿基矿山复垦土。

4.项目大规模投产后，预计累计处理石墨尾矿约100万吨，综合经济效益达5000万元。

5.成果包括：发表相关学术论文，申请发明专利2项。

【对揭榜方要求】

1.揭榜团队或个人具有良好的思想品德、学术道德和社会诚信。

2.揭榜团队所在单位应具有独立法人资格。

3.揭榜团队有较强的研发实力、稳定的人员队伍，有矿物加工工程、土木工程材料、矿山生态修复等研究方向科研人员。

4.具有石墨尾矿等大宗固废梯级利用相关领域工作基础的揭榜团队优先考虑。

项目总预算：400万元

实施周期：3年

发榜单位：黑龙江省科学技术厅、黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司

联系人：高新技术处 肖卓慧，电话0451-82628379；黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 单世君，电话18145151989。

专题2：建筑材料

项目榜单5.2.1 寒区高韧性超高性能混凝土及历史文化建筑加固技术研究

【需求目标】

哈尔滨市著名中华巴洛克历史文化街区，由于不同程度的老化、破坏、部分墙体开裂和局部塌陷等现象，现有传统加固修复方法具有一定的局限性。因此，提出针对寒区的历史建筑进行加固技术的研究，并对历史建筑修缮保护进行数字孪生技术体系建立研究。研究材料能显著改善传统砖砌体结构的抗裂、抗冻融、耐久性，并提高综合抗震能力等；可在严寒地区城市更新、市政基础设施、乡村建设等工程建设中，进行广泛推广应用。

【研究内容】

1.高韧性超高性能混凝土配合比优化设计与性能研究。（1）高韧性超高性能混凝土配合比及参数优化设计；（2）高韧性超高性能混凝土工作性与流体流变性机理研究；（3）高韧性超高性能混凝土力学性能与本构模型研究；（4）寒区高韧性超高性能混凝土抗冻性、耐久性和机理研究。

2.高韧性超高性能混凝土修复加固历史建筑结构性能试验研究和理论分析。（1）高韧性超高性能混凝土修复加固构件的节点力学性能、界面剪切、疲劳性能、抗震性能的试验研究；（2）高韧性超高性能混凝土加固砌体结构设计原理与计算方法研究。

3.面向中华巴洛克历史建筑加固修缮设计理论方法研究。（1）基于城市更新理念下的中华巴洛克历史建筑修缮保护技术研究；（2）高韧性超高性能混凝土加固中华巴洛克历史建筑结构设计方法研究。

4.高韧性超高性能混凝土绿色施工与质量控制成套技术研究。（1）“双碳”背景下寒区高韧性超高性能混凝土绿色施工技术研究；（2）寒区高韧性超高性能混凝土加固施工质量控制技术研究；（3）严寒地区低负温环境下高韧性超高性能混凝土冬期施工技术研究。

5.物理和信息深度融合的历史建筑修缮保护数字化技术研究。（1）基于物联网的历史建筑加固修缮多物理信息监测技术研究；（2）基于BIM技术的历史建筑加固修缮一体化设计施工研究；（3）历史建筑全生命期数字化智能运维技术研究。

【考核指标】

1.混凝土立方体抗压强度120MPa～180MPa，抗折强度≥20MPa，抗冻性能≥F300，抗水渗透性能≥P12，抗氯离子渗透性能-氯离子迁移系数Drcw＜2.5，满足寒区低温施工要求，受压疲劳强度修正系数≥0.62，受拉疲劳强度修正系数≥0.67；

2.完成寒区高韧性超高性能混凝土预拌干粉料制备技术及新产品登记1项；

3.编制寒区高韧性超高性能混凝土产品标准1部、加固技术标准1部、标准设计图集1部、施工工法1部、示范工程1项；

4.申报国家专利5项，发明专利1项。

【对揭榜方要求】

1.揭榜方围绕本项目研究应具有高水平研究团队、先进科研设施和坚实研究基础，在UHPC科学研究领域取得显著业绩成果，在行业具有较高的影响力，具备开展本项目所涉及的理论分析、数值计算与试验研究的基本条件。

经费总预算：750万元

实施周期：3年

发榜单位：黑龙江省科学技术厅 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司

联系人：社会发展科技处 邰颖，0451-82628292；黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 林森，13946090257。